# Принят и введен в действие

Постановлением Госстандарта РФ

от 3 июля 2003 г. N 235-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

КЛАССИФИКАЦИЯ

И МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Resources saving. Waste treatment. Classification

and treatment methods of the mercury containing waste.

Basic principles

ГОСТ Р 52105-2003

Группа Т00, Т58, Т51

ОКС 13.030;

ОКСТУ 0004

0017

Дата введения

1 июля 2004 года

## Предисловие

1. Разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 349 "Вторичные материальные ресурсы", Фирмой "ЭкОН", ФГУП Институтом "Гинцветмет" при Минпромнауки России, ООО "МЕРКОМ", Научно-исследовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, Химическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, Российским межотраслевым научным советом по ресурсосбережению и переработке отходов, Московским государственным институтом стали и сплавов, ЗАО "Вологодский подшипниковый завод".

Внесен Всесоюзным научно-исследовательским центром стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ.

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 3 июля 2003 г. N 235-ст.

3. Введен впервые.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию ртутьсодержащих отходов (РСО) и возможные способы их переработки.

Стандарт распространяется на все твердые и шламообразные РСО производства и потребления, включая бракованную продукцию, а также продукцию с истекшими сроками эксплуатации, в том числе люминесцентные и ртутные лампы, ртутно-окисные элементы.

Стандарт не распространяется на радиоактивные или биологические отходы: на эти объекты соответствующие ведомства разрабатывают отдельные нормативно-методические документы.

Положения настоящего стандарта предназначены для расположенных на территории РФ предприятий, организаций и объединений предприятий, в том числе союзов, ассоциаций, концернов, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, а также для органов управления РФ, имеющих прямое отношение к обращению с отходами.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 12.0.004-90. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.031-83. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 4658-73. Ртуть. Технические условия

ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

ГОСТ 30775-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения

ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ Р 17.0.0.06-2000. Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы.

## 3. Определения

В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ 30772 и соответствующие им определения.

## 4. Основные положения

4.1. Классификация РСО необходима для решения следующих задач:

- выработки предложений по замене первичных источников сырья для получения металлической ртути или продуктов ее превращений классифицированными РСО;

- оперативного информирования потенциальных и актуальных заказчиков, желающих приобрести РСО или принять участие в их переработке;

- подготовки и принятия экспертами, уполномоченными местными органами власти компетентных решений при рассмотрении вопросов складирования, транспортирования, переработки или размещения РСО;

- выявления наиболее эффективных технологий переработки конкретных ртутьсодержащих отходов.

4.2. Положения настоящего стандарта учитывают в следующих случаях:

- при паспортизации, сертификации, а также при информатизации о РСО и продуктах их переработки, как об опасных веществах или вторичных материальных ресурсах;

- при выполнении любых действий, связанных со складированием, размещением, переработкой и транспортированием РСО, включая маркетинг, хранение, очистку, сепарацию, утилизацию, захоронение или уничтожение;

- при разработке, издании документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературы.

## 5. Классификация РСО

5.1. В зависимости от содержания металлической ртути РСО подразделяют на четыре группы:

1 - металлическая ртуть, загрязненная механическими включениями или растворенными химическими веществами, при массовой доле основного вещества 95% и более (далее - отходы металлической ртути);

2 - отходы с массовой долей металлической ртути 50% и более (далее - отходы, содержащие металлическую ртуть);

3 - отходы, содержащие металлическую ртуть, ее неорганические и/или органические соединения, при массовой доле ртути от 0,026% до 50% (далее - концентрированные РСО);

4 - отходы, содержащие ртуть или ее соединения массовой долей от 0,00021% (ПДК ртути в почве) до 0,026% (далее - отходы с низким содержанием ртути).

5.2. Отходы 1-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью получения товарной металлической ртути механическими и/или физико-химическими методами, в том числе фильтрованием, промывкой растворителями (кислотами и щелочами), дистилляцией или электрохимическим рафинированием.

5.3. Отходы 2-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью получения металлической ртути при массовой доле основного вещества не менее 95%, т.е. не уступающей отходам 1-й группы.

При переработке используют методы, включающие прогревание или прокаливание в установке, приспособленной для испарения ртути и для конденсации паров. Если качество полученной ртути не соответствует требованиям к товарному продукту, полученную ртуть дополнительно очищают методами, используемыми при переработке РСО 1-й группы.

Допускается использовать альтернативные методы обработки, основанные на химическом извлечении ртути, или физико-химические методы с последующим выделением солей или металлической ртути.

5.4. Отходы 3-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью выделения из них металлической ртути или ее соединений, пригодных для повторного использования. При отсутствии технологии переработки или нецелесообразности такой переработки (малое количество таких отходов) отходы складируют с целью их последующей переработки с учетом требований ГОСТ 12.3.031, [1], [7].

5.5. Отходы 4-й группы перерабатывают аналогично отходам 3-й группы или размещают на полигонах по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов [7], если эти полигоны обладают соответствующими технологиями и оборудованием, которые обеспечивали бы перевод ртути или ее соединений в малолетучее и малорастворимое состояния в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, [2] - [7]. Если подобные технологии отсутствуют или на действующих полигонах не удается обеспечить требования ГОСТ 12.3.031, ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, такие отходы направляют на переработку согласно 5.4, [1], [5].

5.6. Отходы с массовой долей ртути или ее соединений менее 0,00021% не являются РСО, и никаких ограничений, связанных с наличием в отходах ртути, по обращению с ними не предусматривается.

5.7. Запрещается перевод РСО в группы с более низкой массовой долей ртути разведением или смешением с любыми инертными веществами или другими отходами. Физические или юридические лица, допустившие подобные действия, привлекаются к административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

## 6. Методы переработки РСО

6.1. При переработке РСО используют методы амальгамирования, высокотемпературный обжиг, термические методы и химико-металлургические методы.

6.2. Амальгамирование

Амальгамирование жидкой, элементарной ртути или солей ртути, загрязненных различными примесями, проводят с использованием неорганических материалов (медь, цинк, никель, серебро, золото, сера и др.) с целью превращения ее в полутвердые амальгамы, в результате чего снижается выделение паров металлической ртути в воздушную среду и переход ртути в водную среду.

Метод используют для подготовки отходов к транспортированию и складированию для последующей переработки.

6.3. Высокотемпературный обжиг

Метод состоит в обжиге отходов, содержащих ртуть и органические компоненты, проводимом в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.031 [1].

Все получаемые в результате этого процесса продукты должны быть впоследствии проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта для отнесения их к соответствующей группе (см. раздел 4).

6.4. Термические методы

Методы заключаются в прогревании или прокаливании в установке, приспособленной для испарения ртути и, соответственно, для конденсации паров ртути, либо в прямой ректификации ртути с целью ее регенерации. Подобную установку (или цех) контролируют на соответствие требованиям ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, [2] - [7] в части обращения с ртутью и ее соединениями.

Все получаемые в результате этого процесса продукты должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта для отнесения их к соответствующей группе (см. раздел 4).

6.5. Химико-металлургические методы

Химико-металлургические методы используют для подготовки концентрированных РСО или отходов с низким содержанием ртути к последующей обработке термическими методами или методом обжига, а также самостоятельно для извлечения ртути из концентрированных РСО или отходов с низким содержанием ртути и для очистки отходов металлической ртути от посторонних примесей. Для очистки РСО от органических веществ используют органические растворители, мыльные растворы или концентрированные растворы едких щелочей, например 10 - 30%-ные растворы NaOH или иные растворители. При необходимости очищенную таким образом ртуть подвергают последующей ректификации или электролитическому рафинированию. Обращение с образующимися в этих процессах растворами должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.3.031, [1], [5].

6.6. Классификация РСО по видам с указанием способов их переработки приведена в таблице 1. Способы переработки РСО можно использовать как сами по себе, так и в комбинации.

Таблица 1

Классификация ртутьсодержащих отходов по видам

с указанием возможных способов их переработки

┌────────────────────────────┬───────────┬──────┬───────┬─────┬───────────┐

│    Наименование отходов    │Обозначение│Группа│Под-   │Пози-│   Метод   │

│                            │отходов по │      │группа │ция  │переработки│

│                            │ГОСТ 30775 │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 1. Ртутьсодержащие         │    Q      │  20  │   6   │  9  │ХМ, ВО, ТМ │

│пестициды                   │     13    │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 2. Злаки, масла, продукты  │    Q      │   2  │   2   │  0  │АМ, ХМ, ВО,│

│их переработки, загрязненные│     2     │      │       │     │    ТМ     │

│ртутью                      │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 3. Графитовые электроды,   │    Q      │  10  │   1   │ 10  │  ТМ, ВО   │

│насыщенные ртутью           │     8     │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 4. Солевые шламы ЦБК       │    Q      │   3  │   5   │  9  │ХМ, ТМ, ВО │

│                            │     8     │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 5. Ртутьсодержащие шламы   │    Q      │   6  │   2   │  6  │ХМ, ТМ, ВО │

│хлорного производства       │     8     │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 6. Отработанные катализа-  │    Q      │   7  │   1   │  4  │ХМ, ТМ, ВО │

│торы синтеза винилхлорида   │     8     │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 7. Ртуть металлическая,    │    Q      │  11  │   4   │  1  │  ХМ, ТМ   │

│загрязненная растворенными  │     8     │      │       │     │           │

│металлами                   │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 8. Ртуть металлическая,    │    Q      │  11  │   4   │  1  │  ХМ, ТМ   │

│загрязненная органическими  │     8     │      │       │     │           │

│веществами и механическими  │           │      │       │     │           │

│примесями                   │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 9. Ртутно-селеновые шламы  │    Q      │  11  │   2   │  6  │ХМ, ТМ, ВО │

│от переработки сульфидных   │     8     │   6  │       │     │           │

│руд цветных металлов        │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 10. Угли активированные,   │    Q      │  15  │   1   │  1  │  ТМ, ВО   │

│насыщенные парами ртути     │     9     │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 11. Смолы ионообменные,    │    Q      │  15  │   1   │  1  │  ХМ, ТМ   │

│насыщенные соединениями     │     9     │      │       │     │           │

│ртути                       │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 12. Загрязненные ртутью    │    Q      │  15  │   1   │  1  │  ТМ, ВО   │

│поглощающие и фильтрационные│     5     │      │       │     │           │

│материалы, обтирочные ткани,│           │      │       │     │           │

│защитная одежда             │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 13. Загрязненные ртутью    │    Q      │  15  │   2   │  0  │  ТМ, ВО   │

│упаковочные материалы       │     5     │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 14. Бракованные и списанные│Q , Q , Q  │  18  │   3   │  6  │ХМ, ТМ, ВО │

│ртутные термометры          │ 2   3   6 │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 15. Бракованные            │Q , Q , Q  │  16  │   1   │  3  │ХМ, ТМ, ВО │

│люминесцентные лампы        │ 2   3   6 │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 16. Бракованные приборы    │Q , Q , Q  │  16  │   1   │  3  │ХМ, ТМ, ВО │

│с ртутным заполнением       │ 2   3   6 │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 17. Гальванические элементы│Q , Q , Q  │  20  │   5   │  4  │ХМ, ТМ, ВО │

│бракованные с солевым       │ 2   3   6 │      │       │     │           │

│электролитом и              │           │      │       │     │           │

│ртутьсодержащим сепаратором │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 18. Гальванические элементы│Q , Q , Q  │  20  │   5   │  4  │ХМ, ТМ, ВО │

│со щелочным электролитом и  │ 2   3   6 │      │       │     │           │

│ртутьсодержащим электродом  │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 19. Ртутно-цинковые        │Q , Q , Q  │  20  │   5   │  4  │ХМ, ТМ, ВО │

│гальванические элементы     │ 2   3   6 │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 20. Отходы строительства   │    Q      │  17  │  10   │  3  │АМ, ТМ, ВО │

│и разрушения, загрязненные  │     4     │      │       │     │           │

│ртутью                      │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 21. Амальгамные остатки от │    Q      │  18  │   3   │  5  │ХМ, ТМ, ВО │

│зубоврачебного обслуживания │     14    │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 22. Списанные              │    Q      │  18  │   3   │  7  │ХМ, ТМ, ВО │

│ртутьсодержащие тонометры   │     6     │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 23. Ступа ртутьсодержащая  │    Q      │  19  │   9   │ 99  │    ТМ     │

│от переработки              │     9     │      │       │     │           │

│люминесцентных ламп         │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 24. Люминофор ртуть-       │    Q      │  20  │   3   │ 10  │  ТМ, ВО   │

│содержащий от переработки   │     9     │      │       │     │           │

│люминесцентных ламп         │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 25. Флуоресцентные и другие│    Q      │  20  │   3   │ 18  │  ТМ, ВО   │

│ртутьсодержащие отходы      │     9     │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 26. Шламы ртутьсодержащие  │    Q      │   5  │   7   │  1  │  ТМ, ВО   │

│от переработки              │     9     │      │       │     │           │

│люминесцентных ламп         │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────────┤

│ 27. Прочие РСО,            │           │   0  │   0   │  0  │           │

│не перечисленные выше       │           │      │       │     │           │

├────────────────────────────┴───────────┴──────┴───────┴─────┴───────────┤

│    Примечание.   Обозначения   методов    переработки    РСО:    АМ    -│

│амальгамирование,  ВО  -  высокотемпературный  обжиг,  ТМ  -  термические│

│методы, ХМ - химико-металлургические методы.                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Приложение А

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Санитарные правила работы при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением. М., 1988

[2] Беспамятов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Л., "Химия", 1985

[3] ГН 2.1.5.690-98. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав России, М., 1998

[4] Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, ветеринаров и врачей. Под ред. Н.В. Лазарева, Э.Н. Левиной. Том 1 - 3, Л., "Химия", 1976

[5] ПОТ-РМ-001-93. Правила по охране труда при работе со ртутью. Минтруда России, 1993

[6] ГН 2.1.5.689-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав России, М., 1998

[7] Санитарные нормы и правила 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.