МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2021 года N 856

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства редких и редкоземельных металлов"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства редких и редкоземельных металлов".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 марта 2019 г. N 178 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства редких и редкоземельных металлов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2019 г., регистрационный N 54363).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует в течение шести лет.

Исполняющий обязанности Министра

К.А.Цыганов

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

30 ноября 2021 года,

регистрационный N 66081

УТВЕРЖДЕН

приказом Минприроды России

от 16 ноября 2021 года N 856

Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства редких и редкоземельных металлов"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ * Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524; 2019, N 20, ст.2472). |  |  |  |
| Пирометаллургические процессы производства продукции редких и редкоземельных металлов | Азота диоксид | мг/нм | 60 |
| Сушка сырья в сушильных башнях в потоке горячих топочных газов с использованием природного газа в качестве топлива | Азота диоксид | мг/нм | 60 |
| Подготовка сырья (прием, обработка, хранение, измерение, перемешивание, смешивание, сушка, измельчение, просеивание) в производстве | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/нм | 40 |
| редких и редкоземельных металлов | Взвешенные вещества | мг/нм | 40 |
| Производство оксидов редких и редкоземельных металлов (выщелачивание, очистка и электролиз) | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/нм | 40 |
| Производство оксидов редких и редкоземельных металлов (гидролиз) | Аммиак | мг/нм | 30 |
|  | Хлористый водород | мг/нм | 30 |
| Загрузка, обжиг, плавка и получение огарков и спеков в производстве | Азота оксид | мг/нм | 60 |
| редких и редкоземельных металлов | Аммиак | мг/нм | 100 |
|  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/нм | 50 |
|  | Хлор | мг/нм | 30 |
|  | Серы диоксид | мг/нм | 60 |
| Производство концентратов (карбонатов редкоземельных металлов (РЗМ) | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/нм | 30 |
|  | Карбонат натрия (динатрий карбонат) | мг/нм | 5 |
|  | Азота диоксид | мг/нм | 5 |
| Подготовка сырья (прием, обработка, хранение, перемешивание, | Азота оксид | мг/нм | 60 |
| смешивание, сушка) при получении фторцирконата, фторгафната | Азота диоксид | мг/нм | 60 |
| калия в производстве циркония и гафния методом фторирования | Аммиак | мг/нм | 275 |
|  | Взвешенные вещества | мг/нм | 40 |
|  | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | мг/нм | 52 |
|  | Фтористый водород, растворимые фториды | мг/нм | 235 |
|  | Серы диоксид | мг/нм | 18 |
|  | Углерода оксид | мг/нм | 38 |
| Подготовка сырья (прием, обработка, хранение, перемешивание, | Хлор | мг/нм | 365 |
| смешивание, сушка) при получении технического тетрахлорида циркония | Цирконий | мг/нм | 40 |
| в производстве циркония методом хлорирования | Хлористый водород | мг/нм | 160 |
|  | Взвешенные вещества | мг/нм | 40 |
|  | Карбонат натрия (динатрий карбонат) | мг/нм | 40 |
| Получение порошка циркония и гафния электролитического методом | Аммиак | мг/нм | 275 |
| фторирования (дробление катодного осадка, обработка в растворах углеаммонийных солей, флотация порошка, кислотная обработка раствором серной кислоты, сушка порошка) в производстве циркония и гафния | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 |
| Разделение хлоридов циркония и гафния (солевая очистка, ректификация и отгонка, абсорбционная очистка) при получении тетрахлорида циркония очищенного в производстве циркония методом хлорирования | Цирконий | мг/нм | 40 |
| Получение катодного осадка циркония и гафния методом | Хлор | мг/нм | 100 |
| электролиза в расплаве солей | Фтористый водород, растворимые фториды | мг/нм | 190 |
|  | Взвешенные вещества | мг/нм | 40 |
| Восстановление циркония из тетрахлорида циркония магнийтермическим способом (конденсация, кристаллизация, спекание) при получении циркониевой губки в производстве циркония методом хлорирования | Цирконий | мг/нм | 40 |
| Приготовление известкового молока с применением извести (негашеной) | Взвешенные вещества | мг/нм | 20 |
| Хлорирование известкового молока анодными газами для | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 |
| получения раствора хлористого кальция | Хлор | мг/нм | 230 |
| Сушка раствора хлористого кальция для получения сухого порошка | Взвешенные вещества | мг/нм | 180 |
| хлористого кальция | Азота оксид | мг/нм | 60 |
|  | Азота диоксид | мг/нм | 60 |
| Электролиз расплава хлористого кальция для получения | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 |
| медно-кальциевого сплава | Хлор | мг/нм | 230 |
| Подготовка сырья (прием, обработка, хранение, перемешивание, смешивание) при получении титанового шлака | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 |
| Процесс плавкий выпуск расплава титанового шлака | Взвешенные вещества | мг/нм | 750 |
| Процесс приготовлениятрех компонентной титансодержащей шихты (сушка материалов, дробление материалов, помол, перемешивание) | Взвешенные вещества | мг/нм | 60 |
| Подготовка сырья (прием, обработка, хранение, хлорирование) | Хлор | мг/нм | 276 |
| при получении технического тетрахлорида титана в | Хлористый водород | мг/нм | 395 |
| производстве титана губчатого магнийтермическим способом | Фосген | мг/нм | 2 |
|  | Углерода оксид | мг/нм | 160 |
| Восстановление титана из тетрахлорида титана | Хлористый водород | мг/нм | 50 |
| магнийтермическим способом (восстановление, дистилляция) при получении титановой губки в производстве титана губчатого магнийтермическим способом | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/нм | 10 |
| Подготовка шихтовых материалов (первичных и вторичных) | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 |
| для производства титановых сплавов (очистка в кислотном растворе, | Азота диоксид | мг/нм | 60 |
| обезжиривание, дробеметная обработка, нагрев, измельчение, | Азота оксид | мг/нм | 60 |
| навешивание, прессование, сушка) | Углерода оксид | мг/нм | 60 |
|  | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | мг/нм | 50 |
|  | Серы диоксид | мг/нм | 60 |
|  | Серная кислота | мг/нм | 50 |
| Производство титановых слитков (загрузка, плавление в | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 |
| вакуумных печах, выгрузка, охлаждение, шоопирование, | Азота диоксид | мг/нм | 60 |
| обработка) | Азота оксид | мг/нм | 60 |
|  | Диалюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | мг/нм | 50 |
|  | Углерода оксид | мг/нм | 60 |
| Производство титановых изделий и полуфабрикатов (нагрев, ковка, | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 |
| штамповка, отжиг, прокатка, прессование, правка, травление, | Азота диоксид | мг/нм | 60 |
| механическая обработка, резка) | Азота оксид | мг/нм | 60 |
|  | Углерода оксид | мг/нм | 60 |
|  | Минеральное масло | мг/нм | 50 |
|  | Серы диоксид | мг/нм | 60 |
|  | Хлористый водород | мг/нм | 50 |
|  | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | мг/нм | 50 |
|  | Серная кислота | мг/нм | 50 |
| Получение высокопроцентного ферротитана в индукционных печах | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 |
| (загрузка шихты, плавление, разливка, дробление) | Азота диоксид | мг/нм | 60 |
|  | Азота оксид | мг/нм | 60 |
|  | Углерода оксид | мг/нм | 60 |
|  | Серы диоксид | мг/нм | 60 |
| Обезвоживание обогащенного карналлита во вращающихся печах и | Взвешенные вещества | мг/нм | 180 |
| печах кипящего слоя | Азота оксид | мг/нм | 60 |
|  | Азота диоксид | мг/нм | 60 |
|  | Углерода оксид | мг/нм | 240 |
|  | Хлористый водород | мг/нм | 30 |
|  | Серы диоксид | мг/нм | 30 |
|  | Хлор | мг/нм | 20 |
| Хлорирование обезвоженного искусственного карналлита анодными | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 |
| газами для получения безводного очищенного искусственного карналлита | Хлор | мг/нм | 300 |
|  | Углерода оксид | мг/нм | 230 |
|  | Хлористый водород | мг/нм | 30 |
| Электролиз расплава обезвоженного карналлита с получением первичного | Взвешенные вещества | мг/нм | 50 |
| магния | Хлор | мг/нм | 300 |
|  | Хлористый водород | мг/нм | 100 |
| Рафинирование и литье магния и сплавов | Взвешенные вещества | мг/нм | 60 |
|  | Хлористый водород | мг/нм | 40 |
|  | Серы диоксид | мг/нм | 170 |
|  | Магний оксид | мг/нм | 5 |
|  | Хлор | мг/нм | 10 |
| Производство теллура | Взвешенные вещества | мг/нм | 60 |
| Абсорбция примесей, газов, аэрозолей при получении технических | Хлористый водород | мг/нм | 10 |
| пентахлоридов ниобия и тантала | Хлор | мг/нм | 20 |
|  | Фосген | мг/нм | 2 |
|  | Углерода оксид | мг/нм | 170 |
|  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/нм | 100 |
| Разделение технических пентахлоридов ниобия и тантала | Хлористый водород | мг/нм | 10 |
| (ректификация) | Хлор | мг/нм | 20 |
|  | Фосген | мг/нм | 2 |
|  | Углерода оксид | мг/нм | 170 |
| Процесс подготовкишихты (сушка материалов, загрузка, перемешивание) и проведение восстановительной плавки ниобия и тантала из пентаоксида ниобия и тантала | Взвешенные вещества | мг/нм | 40 |
| Гранулирование и переработка пылевидного сырья | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов | мг/нм | 50 |

Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, соответствующие НДТ

| Наименование загрязняющего вещества* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| ________________ * Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524; 2019, N 20, ст.2472). |  |  |
| Алюминий | мг/дм | 0,3 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Никель | мг/дм | 0,3 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Титан | мг/дм | 0,1 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Цинк | мг/дм | 0,08 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Хлорид-анион (хлориды) | мг/дм | 1800 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Фторид-анион | мг/дм | 4,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Нитрат-анион | мг/дм | 100,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Сульфат-анион (сульфаты) | мг/дм | 500,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Нитрит-анион | мг/дм | 3,3 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Взвешенные вещества | мг/дм | 30,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Магний | мг/дм | 140,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Калий | мг/дм | 140,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Кальций | мг/дм | 950,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Натрий | мг/дм | 280,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| БПК полн. | мг/дм | 4,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | мг/дм | 0,1 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Фосфаты (по фосфору) | мг/дм | 1,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| Хлорат-анион | мг/дм | 1,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |
| ХПК | мг/дм | 40,0 (В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются) |